西安瑞禧生物科技有限公司

Xi'an city ,Shaanxi Province,China

Web:http://www.xarxbio.com

Tel: 0086 29 86354885

E-mail:sales@xarxbio.com

Certificate of Analysis

General properties:

Name： PLGA5000-SH PLGA:50/50

Molecular Weight： 5100 Dalton

Cat.#： R-D-0105

Lot.#： R0161371

Date of Analysis： 2016.07.13

Recommended Retest date： 2017.07.13

Stability： 12 months

Storage： -20°C in the dark

Structure

| Items | Specification | Results |
| --- | --- | --- |
| Appearance | Yellow/ Light yellow solid | Light yellow solid |
| 1H NMR | Identical to the structure | Identical to the structure |
| Foreign Material | None | None |
| Substitution | ＞90% | 92% |
| PDI |  | ＜1.8 |

Report Date: 2016.07.13

This product is for research use only, Not for human or animal use

GPC

1H NMR